|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BITUMEN 85-25 | | |
| Characteristic | **Value** | **Test Method** |
| Specific Gravity @ 25/25°C | 1.05 approx. | ASTM D-70 |
| Penetration @ 25°C (dmm) | 20-30 | ASTM D-5 |
| Softening Point (°C) | 80-90 | ASTM D-36 |
| Ductility @ 25°C (cm) | 3 min | ASTM D-113 |
| Loss on Heating (%wt) | 0.2 max | ASTM D-6 |
| Flash Point (°C) | 225 min | ASTM D-92 |
| Solubility in CS2 (%wt) | 99 min | ASTM D-4 |