|  |
| --- |
| BITUMEN 90-15 |
| Characteristic | **Value** | **Test Method** |
| Specific Gravity @ 25/25℃ | **1.05 approx** | **ASTM D-70** |
| Penetration @ 25℃ (dmm) | **10-20** | **ASTM D-5** |
| Softening Point (°C ) | **85-95** | **ASTM D-36** |
| Ductility @ 25°C (cm) | **1.5 min** | **ASTM D-113** |
| Loss on Heating (%wt) | **0.2 max** | **ASTM D-6** |
| Flash Point (°C ) | **250 min** | **ASTM D-92** |
| Solubility in CS2 (%wt) | **99 min** | **ASTM D-4** |

****