|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heavy Slack Wax | | | | | |
| Characteristic | **Test Method** | **Result** | | | |
| Grade | **-** | **H-05** | **H-08** | **H-10** | **H-12** |
| Kinematic Viscosity @ 100 oC | **ASTM D-445** | **5.5-7.5** | **5.5-7.5** | **5.5-7.5** | **5.5-7.5** |
| Oil Content | **ASTM D-721** | **2-5** | **5-8** | **8-10** | **10-12** |
| Density @ 15.6  oC | **ASTM D-4052** | **810-840** | **810-840** | **810-840** | **810-840** |
| Flash Point | **ASTM D-92** | **240** | **240** | **240** | **240** |
| Color @ 70  oC (max) | **ASTM D-150** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| Congealing Point 0 oC (min) | **ASTM D-938** | **60** | **60** | **60** | **60** |