|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RPO 145 | | | |
| Characteristic | **Test Method** | **Result** | |
| Grade | **---** | **145** |
| Type | **---** | **Aromatic** |
| Kinematic Viscosity @ 40 oC (mm2/s) | **ASTN D7042** | **---** |
| Kinematic Viscosity @ 100 oC (mm2/s) | **ASTN D7042** | **40-50** |
| Density 15.6  oC (kg/m3) | **ASTM D4052** | **1020** |
| Flash Point (oC) | **ASTM D92** | **240** |
| Pour Point (oC) | **ASTM D97** | **Max 27** |
| Aniline Point (oC) | **ASTM D611** | **Max 40** |
| VGC (Typical) | **ASTM D2501** | **0.97** |